轴瓦维修工艺和技术标准

- 熔化去除旧轴瓦内孔合金。

- 研磨中分面，用模具整形修正瓦体变形。

- 上下两半轴瓦组合，夹外圆校正外圆、端面，车床加工浇铸底孔，打配对标号。

- 按轴承合金浇铸工艺内孔表面先挂纯锡，再在离心机上浇铸轴承合金。

- 校正原端面及外圆，按图纸要求粗车内孔合金。

- 超声波检查合金浇铸质量，质量技术标准GB/T1174-2000。

- 校正，精镗中分面。

- 上下瓦对磨，人工铲刮中分面。两半须密合，0.03mm的塞尺不准插入。

- 上下两半轴瓦组合，按图精车内孔尺寸。

- 铣床、钻床进行精加工。检查清除各孔，油槽杂质，修平毛刺。

- 检验机加工尺寸，着色检查轴承合金周边质量。质量技术标准GB/T1174-2000。

- 清洗、涂防锈油，装箱打包。